## Slide 1: BAIBÜ Nükleer Radyasyon Dedektörleri Arastırma ve Uygulama Merkezi Altyapısı ve Yapılan Çalısmalar
NÜRDAM adına Dr. Yalçın KALKAN
Parçacık Hızlandırıcıları ve Algıçları Yerel Altyapı ve Ar-Ge Çalıştayı - 3-4 Aralık 2022
İstinye Üniversitesi Vadi Kampüs , İSTANBUL

## Slide 2
NÜRDAM Hakkında
NÜRDAM Laboratuvar Altyapısı
Bazı yerel işbirlikleri
NürFET ve Polimer Tabanlı OFET
Gazlı Detektörlerde İyonik Küme Boyutlarının Ölçülmesi
Polimer Tabanlı X-Işını Dedektörleri
UV/Alev Dedektörleri
Özet/Sonuç
İçerik
Değişik GEM yaprağı formlarının geliştirilmesi

## Slide 3
2018
NÜRDAM
Ek Bina İnşaası
2012
KURULUŞ
T.C. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Desteği
2014
Faaliyete Geçiş
2016
T.C. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Desteği
2016
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Desteği (MARKA)

## Slide 4
1000-Sınıf Proses Lab.
10/100-Sınıf RCA Temizleme Lab.
10-Sınıf Litografi Lab.
100- Sınıf Metalizasyon Lab.
NÜRDAM Laboratuvarları

## Slide 5
e-Beam Kaplama
Atomik Katman Biriktirme (ALD)

## Slide 6
Saçtırma ile kaplama (Sputter)
Termal buharlaştırma (Thermal Evoparaor)
Döndürerek kaplama (Spin Coater)
Dört noktadan elektriksel karakterizasyon
Dilimleyici Testere (Dicing Saw)
Kalınlık ve yansıma ölçüm sistemi
Oksijen Plazma
Tavlama fırını
Difüzyon fırınları (Boron, Fosfor, SiO2)

## Slide 7
Özdirenç ölçüm sistemi
Probe Station
Yarıiletken tel bağlama sistemi
(Wire Bounder)
Solar laminasyon cihazı
Metalurjik mikroskop
Maske hizalama ve litografi cihazı
Solar Simulator
Hızlı tavlama cihazı (RTA)
Workstation
http://nrdc.ibu.edu.tr/
nrdc@ibu.edu.tr
Detay için

## Slide 8: TÜBİTAK UZAY-NÜRDAM İşbirliği Protokolü
ARÇELİK-NÜRDAM
Ortak Projesi

## Slide 9
NürFET
p-kanallı MOSFET
Düşük enerji tüketimi
Küçük boyut
Ucuz maliyet
Anlık ölçüm
CMOS teknolojisi ile uyumlu

## Slide 10
Daha geniş kanal genişliği
Daha kalın «Gate Oxide» tabaka
Daha hassas bir RadFET = NürFET
Ticari RadFET (Tyndalls)
W1: 300 μm
L1: 50 μm
W2: 690 μm
L2: 15 μm
W1: 300 μm
L1: 50 μm
NÜRDAM üretimi NürFET
NürFET

## Slide 11
NürFET

## Slide 12
SiO2 RadFET transfer karakteristikleri
Er2O3 NürFETs transfer characteristics
Cihazların hassasiyeti
Er2O3 NürFETs at 30 Gy is 15 mV/Gy vs.
SiO2 RADFETs at 30 Gy is 4.6 mV/Gy
NürFET

## Slide 13
Source (Au)
Drain (Au)
Gate (Al)
P3HT
Cam altlık
PMMA
Polimer Tabanlı OFET Dozimetre

## Slide 14
Gazlı detektör standart koşullarda çalışırken, iyonik kümelerin oluştuğu ortamda Rayleigh saçılması yöntemiyle boyut analizi yapılabilmesi için deney düzeneğinin kurulması.
Gazlı detektörlerde sıklıkla kullanılan Ar-CO2 gaz karışımı için oluşan iyonik küme boyutlarının belirlenmesi ve verilerin analiz edilmesi.
Mevcut simülasyon programlarının güncellenerek iyon etkilerinin sinyale etkilerinin dikkate alınması
Problemin çözümüne yönelik devam eden bilimsel çalışmalara yön verme
Gazlı Detektörlerde İyonik Küme Boyutlarının Ölçülmesi

## Slide 15: İyonik Kümeler
Sol: %95 Ar - %5 CO2 gaz karışımında, 1070 Pa basınç altında iyonik kümelerin hesaplanmış oranları. Sağ: Ar-CO2 gaz karışımı için Blanck Diyagramı
@Garfield++

## Slide 16: Moleküler Boyut Analizinde Kullanılan Yöntemler
İyonik kümeler ile alakalı araştırmalar incelendiğinde, ana amacın boyutlarını belirlemek ve böylece ne derece etkili olduklarını ortaya koymaktır.
Kütle Spektrometrisi (Mass Spectrometry (MS)
Yüksek Enerjili Elektron Kırınımı
Rayleigh Saçılması Yöntemi (Mie Saçılması)
He saçılması

## Slide 17
Deneysel Kurulum Şeması
TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Destek Programı Çerçevesinde desteklenmiştir.

## Slide 21
Gazlı Detektörlerde İyonik Küme Boyutlarının Ölçülmesi
Peak Index | Peak Type | Area Intg | FWHM | Max Height | Center Grvty | Area IntgP
1 | Gaussian | 420.68858 | 26.97 | 14.65374 | 134.44842 | 51.49968
2 | Gaussian | 26.75234 | 0.97359 | 25.81393 | 149.45134 | 3.27496
3 | Gaussian | 155.36193 | 1.80742 | 80.75195 | 160.3921 | 19.01903
4 | Gaussian | 172.52796 | 19.87288 | 8.1558 | 176.42438 | 21.12045
5 | Gaussian | 24.57624 | 0.88889 | 25.9738 | 192.81275 | 3.00856
6 | Gaussian | 16.96914 | 1.66378 | 9.58145 | 203.37026 | 2.07732
1 Bar basınç altında 24 oC sıcaklık ve %6 nem parametrelerinde %50 Argon - %50 Karbondioksit karışımı kullanılan bir GEM dedektörünün sürüklenme bölgesinde 6 çeşit atomik/moleküler/kümelenmiş (cluster) yapı tespit edilmiştir.

## Slide 22
Ar-CH4 karışımı kullanılan bir GEM dedektörü içerisinde oluşabilecek atomik/moleküler/iyonik yapılar
Gazlı Detektörlerde İyonik Küme Boyutlarının Ölçülmesi

## Slide 23
Polimer Tabanlı X-ışını dedektörleri

## Slide 24
Polimer Tabanlı X-ışını dedektörleri

## Slide 25
Polimer Tabanlı X-ışını dedektörleri

## Slide 26
Değişik GEM yaprağı formlarının geliştirilmesi
Selülöz-GEM

## Slide 27
Değişik GEM yaprağı formlarının geliştirilmesi
Selülöz-GEM

## Slide 28
Değişik GEM yaprağı formlarının geliştirilmesi
Difenil(2,4,6-trimetilbenzoil) fosfin oksit (TPO)
Trimethylolpropane triacrylate

## Slide 30
UV/Alev Dedektörleri

## Slide 31
UV/Alev Dedektörleri

## Slide 32
UV/Alev Dedektörleri
Chart: EF ile üretilen maks. Akım Değerleri (μA)
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1.0
Alev Var(TEA) | 16.645 | 17.716 | 21.455 | 24.243 | 24.982 | 25.536
Alev Yok(EF) | 0.173 | 0.184 | 0.181 | 0.178 | 0.17 | 0.18
Alev Yok (TEA) | 0.164 | 0.181 | 0.185 | 0.176 | 0.174 | 0.179
Alev Var (EF) | 17.813 | 18.771 | 23.345 | 27.016 | 26.144 | 27.053
Chart: Mesafeye (m) bağlı olarak üretilen akım (μA)
| 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 110 | 120
Kapalı ortam alev yok | 0.164 | 0.157 | 0.167 | 0.176 | 0.17 | 0.183 | 0.166 | 0.164 | 0.167 | 0.173 | 0.165 | 0.176 | 0.177 | 0.165 | 0.168 | 0.166 | 0.175

Açık ortam | 23.567 | 23.016 | 22.874 | 22.254 | 21.913 | 21.003 | 20.536 | 19.998 | 19.412 | 18.888 | 18.344 | 17.879 | 17.304 | 17 | 16.543 | 16.018 | 15.042

Açık ortam, alev yok | 0.112 | 0.181 | 0.185 | 0.176 | 0.174 | 0.179 | 0.181 | 0.18229 | 0.18357 | 0.18486 | 0.18614 | 0.18743 | 0.18871 | 0.19 | 0.19129 | 0.19257 | 0.19386

Kapalı ortam | 20.413 | 20.134 | 20.018 | 19.919 | 19.756 | 19.112 | 18.745 | 18.283 | 17.824 | 17.167 | 16.698 | 16.133 | 15.667 | 15.123 | 14.603 | 14.121 | 13.469


## Slide 33
Teşekkürler
NÜRDAM adına Dr. Yalçın KALKAN (Director)
http://nrdc.ibu.edu.tr/
nrdc@ibu.edu.tr
yalcin.kalkan@ibu.edu.tr