Termorresistividad en compuestos con nanoestructuras de carbono: de la teoría al experimento (y viceversa)

A.I. Oliva-Avilés

1División de Ingeniería y Ciencias Exactas, Universidad Anáhuac Mayab, ORCID 0000-0002-6491-2995

e-mail: andres.oliva@anahuac.mx

INTRODUCCIÓN

Las nanoestructuras de carbono (NC) son, en la actualidad, elementos estructurales ampliamente utilizados en diversos campos tecnológicos dadas sus extraordinarias propiedades físicas [Yim, 2025]. Dentro de esta familia, destacan los nanotubos de carbono (NTCs) y las hojas grafénicas (HGs) debido a su amplia capacidad de producción y comercialización, siendo esto una ventaja para desarrollos tecnológicos. Entre las múltiples aplicaciones destacan su uso como elementos de relleno en matrices poliméricas, detonando el área de los nanocompuestos. Una de las propiedades importantes de estos materiales basados en NC es la termorresistividad [Avilés, 2023], definida como el cambio en la resistencia eléctrica del material causado por la variación en su temperatura. Este fenómeno acoplado resulta de gran relevancia en el área de los sensores, donde la capacidad de sensado de alta precisión y baja dimensionalidad es altamente necesaria. Adicionalmente, la matriz polimérica brinda capacidades específicas como por ejemplo la resistencia al ambiente, baja degradación y flexibilidad, entre otras. Si bien el fenómeno acoplado es ampliamente investigado y utilizado, la comprensión de la contribución de las variables relevantes en el efecto termorresistivo es un tema de vigente importancia en investigación, el cual sido abordado tanto desde la perspectiva experimental como desde la modelación computacional. El interés en profundizar en el entendimiento del sistema está en la capacidad de fabricar nanocompuestos altamente controlados desde la manufactura. Este trabajo presenta en una forma breve resultados recientes de estudios de nanocompuestos NC/polímero desarrollados desde la perspectiva experimental y desde enfoques computacionales, con la intención de brindar contexto y compartir capacidades de investigación y análisis aplicados a este tipo de materiales.

ESTIMACIÓN DE PROPIEDADES TERMORRESISTIVAS DE NANOCOMPUESTOS HG/POLÍMERO

Uno de los parámetros importantes en el estudio de la propiedad termorresistiva de los nanocompuestos es el llamado coeficiente térmico de resistencia a (TCR, por sus siglas en inglés) el cual se define como,

α=∆RR0∆T 			(1)

En la Ec. 1, DR es el cambio de la resistencia eléctrica como función del cambio de temperatura DT y R0 es la resistencia inicial del compuesto (a temperatura ambiente).

Se midieron experimentalmente los valores de a para nanocompuestos HG/polisulfona al 5 %pp. Para la fabricación de los nanocompuestos, se utilizó la técnica de evaporación del solvente  la cual, de manera general, consisten en dispersar las HG y disolver el polímero usando un solvente común (cloroformo) y posteriormente mezclar las soluciones para finalmente verterlas en un recipiente Petri. Como resultado, se obtienen obleas sólidas las cuales son cortadas en las dimensiones requeridas para la caracterización termorresistiva.

El sistema experimental utilizado para el proceso de caracterización termorresistiva consiste en un dispositivo diseñado e implementado por el grupo de investigación [Llanes-Gutiérrez, 2026]. El dispositivo consiste en una placa calefactora controlada con protocolos PID, con capacidad de mantener la temperatura uniforme y estable en la región de interés. La Fig. 1 muestra un esquema de las partes más importantes del sistema.

Figura 1. Esquema del dispositivo implementado para la caracterización termorresistiva de nanocompuestos [Llanes-Gutiérrez, 2026].

Las muestras fueron calentadas de 25°C a 100°C y el cambio de resistencia fue registrado durante el proceso con la intención de cuantificar la capacidad de sensado de temperatura. La Fig. 2a presenta las curvas termorresistivas de cuatro muestras de HG/polisulfona. Como se puede observar, las muestras presentaron un comportamiento similar y estabilidad en su variación de resistencia con el calentamiento. Se observa un incremento de la resistencia eléctrica, estimando valores de a positivos. Este comportamiento se atribuye a que, durante el calentamiento del nanocompuesto, las redes conductoras de HGs conformadas dentro de la matriz sufren rupturas, desconexiones e irregularidades que generan una disminución de la transferencia de electrones a través de la red, reflejándose en el incremento del valor de resistencia. La dilatación térmica de la matriz se propone como el principal fenómeno causante de este comportamiento positivo en el coeficiente. Adicionalmente se presenta también un ciclo de calentamiento-enfriamiento del material (Fig. 2b), donde se puede apreciar un grado importante de histéresis, esto es, la resistencia eléctrica no regresa a su valor original cuando la temperatura lo hace al completar el ciclo. Esto refleja un cambio permanente en la red conductora ocasionado por el proceso de calentamiento-enfriamiento.

Figura 2. Caracterización termorresistiva de nanocompuestos HG/polisulfona. a) Curvas termorresistivas, b) ciclo calentamiento-enfriamiento. [Llanes-Gutiérrez, 2026]

MODELO COMPUTACIONAL PARA EL ESTUDIO DE LA TERMORRESISTIVIDAD EN NANOCOMPUESTOS

Para estudiar el efecto termorresistivo en compuestos NTC/polímero, se desarrolló una metodología que integra un modelo eléctrico con simulaciones de elemento finito. El modelo eléctrico tiene la capacidad de configurar el sistema NTC/polímero controlando parámetros de alta relevancia en la conducción eléctrica como lo son la longitud, orientación y grado de ondulación de los NTCs. Conociendo la configuración eléctrica del sistema, el modelo es capaz de estimar la resistencia total del compuesto y, consecuentemente, su conductividad eléctrica, la cual se calcula a través de s = L/(AR), donde L es la longitud entre los electrodos de la muestra (es la distancia que viajan los electrones debido a la aplicación de voltaje), A es el área de sección transversal del nanocompuesto (ancho×espesor) y R la resistencia eléctrica.

Una vez construido el modelo eléctrico, la geometría es importada a un software de elemento finito (COMSOL), ver Fig. 3.

Figura 3. Sistema NTC/matriz en elemento finito.

Aplicando la temperatura en COMSOL, se estimó la variación en la configuración de los NTCs como consecuencia de la expansión térmica de la matriz polimérica, y por ende, los cambios en la resistencia eléctrica. Como un resultado representativo, la Fig. 4 muestra las curvas termorresistivas generadas para diferentes concentraciones de NTCs. Como se puede observar, los compuestos tienen un comportamiento positivo, incrementando su resistencia al incrementarse la temperatura. Asimismo, los compuestos con menos concentración presentan una mayor sensibilidad termorresistiva. Estos hallazgos concuerdan con los reportes experimentales de este tipo de sistemas.

Figura 4. Curvas termorresistivas de compuestos NTC/polisulfona generadas en elemento finito.

CONCLUSIONES

Mediante enfoques experimentales y teóricos, se presentan aproximaciones metodológicas para estudiar el efecto termorresistivos en nanocompuestos poliméricos reforzados con NTCs y HGs. A nivel experimental, se muestra el diseño e implementación de un dispositivo para el estudio de las propiedades termorresistivas de nanocompuestos, las cuales fueron adecuadamente medidas y analizadas como función de los parámetros de interés. Por otra parte, la implementación de un modelo eléctrico que permita conocer la configuración eléctrica del sistema NTC/polímero y su posterior incorporación a una plataforma multifísica utilizando análisis de elemento finito permite profundizar en el efecto de los parámetros de interés en la respuesta termorresistiva de los materiales.

AGRADECIMIENTOS

El autor agradece profundamente a M.M. Llanes-Gutiérrez (trabajo experimental) y a A.S. Ayala-Ruano (modelo computacional) por su gran labor en el desarrollo de los resultados aquí presentados, producto de sus respectivas tesis de licenciatura.

REFERENCIAS

Yim, Y., Yoon, Y., Kim, S., Lee, J., Chung, D., Kim, B. (2025) Carbon nanotube/polymer composites for functional applications. Polymers, 17, 119.

Avilés, F. (2023) Thermoresistivity of carbon nanostructures and their polymeric nanocomposites. Adv Mater Interfaces. 10, 2300218.

Llanes-Gutiérrez, M.M., Falla-Chel, C., Gamboa, F., Oliva-Avilés, A.I. (2026) Design and implementation of a controlled heater system for the investigation of thermoresistive properties of polymer nanocomposites, 8, 025320.