Diseño y fabricación de encofrados reutilizables para hormigón mediante impresión 3D en termoplásticos con brazos robóticos

Santos-Arias F.1*, Pesqueira-Calvo C.2, y de Lara-Ruiz M.3

1Universidad Francisco de Vitoria, ORCID 0000-0002-8260-9367

2Universidad Francisco de Vitoria, ORCID 0000-0003-3269-9146

3Universidad Francisco de Vitoria, ORCID 0000-0002-9410-9853

*Autor de correspondencia (e-mail: fabricio.santos@ufv.es)

RESUMEN

La impresión 3D mediante brazos robóticos permite una gran libertad geométrica en la fabricación de piezas. Esta investigación muestra cómo el modelado por deposición fundida robótica posibilita la prefabricación de encofrados reutilizables y ligeros para minimizar el desperdicio de material, la mano de obra y los errores en el proceso de construcción, al tiempo que aumenta la velocidad de producción y la viabilidad económica del vertido de elementos de hormigón no estándar. Esta investigación recoge el desarrollo de una serie de experimentos para el desarrollo de encofrados de plástico impresos en gran formato mediante un brazo robótico industrial, equipado con un sistema de extrusión de pellets. El objetivo principal del proyecto es crear encofrados duraderos, reutilizables y de fácil desmoldeo, que soporten el proceso de vertido y fraguado del hormigón sin fracturarse o deformarse. A diferencia de los moldes tradicionales de madera o metal, el uso de plástico impreso permite una libertad de diseño mucho mayor, así como la posibilidad de iterar rápidamente nuevas soluciones. Sin embargo, la impresión 3D con extrusión granular conlleva retos técnicos, especialmente en relación con la adherencia entre capas, la flexibilidad de las piezas y su resistencia estructural para contrarrestar la presión hidrostática durante el proceso de vertido del hormigón fresco.

INTRODUCCIÓN

La fabricación aditiva en hormigón (3D Concrete Printing, 3DCP) ha evolucionado desde la década de 2010 hasta consolidarse como una de las líneas más prometedoras de la construcción sostenible. Esta fabricación permite crear geometrías complejas sin encofrado, optimizando material y tiempo (Buswell et al., 2018). Sin embargo, su expansión a escala industrial se ve limitada por el coste de los equipos, la falta de normativas y la escasez de mezclas imprimibles adaptadas, que obligan a seguir usando encofrados tradicionales para el vertido de hormigón.

Los encofrados representan el mayor coste individual en la construcción de una estructura de hormigón. Por este motivo, actualmente existen más de 85.000 patentes registradas en todo el mundo para invenciones relacionadas con encofrados de hormigón. Sin embargo, muy pocas consideran el uso de la impresión 3D, un proceso de fabricación que tiene el potencial de mejorar radicalmente los encofrados convencionales en varios aspectos clave (Jipa et al., 2022).

Investigaciones recientes amplían los estudios existentes sobre la impresión 3D de encofrados ligeros, desarrollando métodos de fabricación basados ​​en la extrusión de gránulos (FGF) en lugar de la extrusión de filamentos (FFF) para acelerar y escalar el proceso de fabricación. Se propone ir más allá de la simple impresión 3D de encofrados ultrafinos, imprimiéndolos como un sistema de encofrado estructuralmente optimizado y reforzado con nervaduras. La integración de nervaduras de refuerzo en la fina capa proporciona la resistencia y rigidez adecuadas para retener el hormigón fluido recién vertido mediante un sistema de refuerzo personalizado y estructuralmente optimizado que minimice el uso de material del sistema de encofrado mediante la impresión de material de soporte basado en la presión hidrostática local del molde. Para ello se desarrolla y verifica un modelo paramétrico para el arriostramiento estructural integrado mediante análisis de elementos finitos. Esto se logra mediante el desarrollo de un flujo de trabajo digital, desde el diseño hasta la producción, para encofrados de hormigón (Aghaei et al., 2021).

OBJETIVO

La presente investigación propone una serie de experimentos realizados con diferentes materiales termoplásticos y geometrías mejoradas por iteración del diseño que garanticen resultados favorables para la reutilización de los encofrados. Además, se incorpora al estudio la variable del reciclado de plásticos para la fabricación de estos moldes, analizando la posible afectación de la pérdida de propiedades mecánicas en los sucesivos procesos de triturado, fundición y moldeo, al debilitar los enlaces químicos.

METODOLOGÍA

El flujo de trabajo digital y físico se compone de siete fases: diseño del encofrado, impresión del encofrado, montaje del encofrado, preparación del hormigón, vertido de hormigón y fraguado del hormigón y desencofrado del hormigón (Santos et al., 2025).

Para el diseño de la geometría de los encofrados se usa el software de modelado 3D Rhinoceros y para la generación de las trayectorias de impresión del robot se utiliza el plug-in Grasshopper. Estas trayectorias se basan en la espiralización continua del contorno de la figura a imprimir debido a que el sistema no permite retracciones como la impresión convencional.

El sistema de fabricación utiliza un brazo robótico ABB IRB 1600 conectado a un sistema tipo FGF con boquilla de extrusión de 1,5 mm de diámetro.

Los materiales utilizados en los experimentos son ácido poliláctico (PLA), tereftalato de polietileno glicolado (PETG) y poliuretano termoplástico (TPU). Todos en formato de pellets, elegidos por sus propiedades mecánicas y su comportamiento durante la extrusión: PLA, rígido pero frágil; PETG, mayor resistencia al impacto y cierta flexibilidad; TPU, flexible y algo elástico, ideal para facilitar el desmoldeo.

Con estos materiales se imprimieron varios encofrados para el posterior vertido de hormigón que generase piezas con un espesor de entre 3 y 5 cm de hormigón.

Cada encofrado consta de dos partes principales: un molde externo con forma de "C" para facilitar su apertura lateral y el desmoldeo sin daño; y un molde interno cuya geometría se ha iterado a lo largo del proyecto para optimizar su extracción sin romperlo. Las caras del molde que estarán en contacto con el hormigón se untan de aceite desencofrante.

Para el montaje del encofrado, ambos moldes, el externo y el interno, se fijan sobre una base de madera mediante tornillos, asegurando su correcta alineación y estabilidad. Las juntas entre piezas se sellan con espuma de poliuretano expansiva, con el objetivo de evitar fugas durante el vertido del hormigón.

Este hormigón está compuesto por una mezcla de cemento, arena de río, agua y fibras de vidrio que mejoran la resistencia a tracción del hormigón y reducen el riesgo de fisuras.

La mezcla se vierte cuidadosamente dentro del encofrado y con una varilla se agita el interior para garantizar una correcta compactación del material, eliminando posibles bolsas de aire y asegurando un llenado homogéneo. La mezcla de hormigón se deja fraguar durante un período mínimo de 72 horas. Este tiempo permite que el material adquiera la rigidez suficiente y se separe ligeramente del molde debido a la contracción natural del fraguado. El desencofrado se realiza a la inversa del montaje del encofrado. Finalmente, se limpian las piezas que componen el encofrado para volver a utilizarlo en otro vertido de hormigón.

RESULTADOS

El encofrado recuperable ha evolucionado desde un sistema sencillo (Figura 1), con una piel interna, dividida en dos partes, y otra externa, hasta el encofrado compuesto (Figura 2) con una piel interna y externa flexible, reforzada por una segunda piel con nervaduras que aportan mayor resistencia al conjunto frente a la presión hidrostática durante el fraguado del hormigón.

Figura 1. Encofrado recuperable sencillo de PLA, con molde externo (rojo) e interno (verde).

Figura 2. Encofrado recuperable compuesto, con molde interno y externo de TPU (verde) y refuerzos internos y externos de PETG (azul).

CONLCUSIÓN

Los resultados han permitido desarrollar un encofrado reutilizable, fácil de montar y desmontar con la suficiente resistencia a la presión hidrostática, gracias a la combinación de un sistema de moldes con dos consistencias materiales: una elástica (TPU), que facilita el desmoldeo al estirarse, y otra rígida (PETG), que rigidiza el conjunto y mantiene la forma del molde durante el vertido.

Los próximos experimentos se orientarán a la incorporación de materiales reciclados tanto en la impresión de los encofrados de termoplástico, reutilizando botellas de agua de PET, como en la mezcla del hormigón, sustituyendo áridos y fibras por residuos plásticos.

AGRADECIMIENTOS

Este Proyecto ha sido financiado por el Programa de Fomento y Desarrollo de la Investigación dentro de la Convocatoria de Ayudas a Proyectos de Investigación en 2024 y 2025 promovido por el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad Francisco de Vitoria, y ha sido desarrollado en las instalaciones del Laboratorio de Fabricación Digital (FAB LAB UFV) con la ayuda de los técnicos Sergio Lumbreras Grados y Juan Cano García.

REFERENCIAS

Aghaei Meibodi, M. & Craney, R. & Mcgee, W. (2021). Robotic Pellet Extrusion: 3D Printing and Integral Computational Design 1 Full-scale 3D-printed inner core for casting insulation material entails pillow-like detailing to minimize concrete construction Reinforced Thin Shell System Formwork for Sandwich Concrete Walls. https://doi.org/10.52842/conf.acadia.2021.410

Buswell, R.A., Leal de Silva, W.R., Jones, S.Z. & Dirrenberger, J. (2018). 3D printing using concrete extrusion: a roadmap for research, Cement and Concrete Research, 112 (2018) 37–49. https://doi.org/10.1016/j.cemconres.2018.05.006

Jipa, A. & Dillenburger, B. (2022). 3D Printed Formwork for Concrete: State-of-the-Art, Opportunities, Challenges, and Applications, in 3D Printing and Additive Manufacturing, volumen 9, number 2, Mary Ann Liebert, Inc. publishers. https://doi.org/10.1089/3dp.2021.0024

Santos Arias, F., Nadal Serrano, A., Pesqueira Calvo, C. & de Lara Ruiz, M. (2025). Impresión 3D a partir de residuos plásticos reciclados en un campus universitario, pp 254-261. En Guerrero Bustos, A. M., López Gómez, F. A., Panizo Alonso, J. M., & Ramos Sapena, F. Y. Claves para la Economía Circular. CSIC - Plataforma Temática Interdisciplinar del CSIC Sostenibilidad y Economía Circular (PTI-SosEcoCir). http://doi.org/10.20350/DIGITALCSIC/17256

NO ELIMINAR ESTA HOJA DEL ARCHIVO. ENVÍE EL ARCHIVO COMPLETO

Declaración de originalidad y autorización de publicación

III Encuentro de Investigadores de la Red Internacional de Universidades Regnum Christi (RIU)

Al enviar el presente resumen para su inclusión en las Memorias del III Encuentro de Investigadores de la Red Internacional de Universidades Regnum Christi (RIU), los autores declaran y aceptan lo siguiente:

1. Declaración de originalidad

Los autores declaran que el trabajo presentado es original, que no infringe derechos de propiedad intelectual de terceros y que cuenta con las autorizaciones necesarias en caso de incluir información, datos, imágenes o materiales previamente publicados. Asimismo, manifiestan que todas las personas que contribuyeron significativamente al trabajo han sido debidamente reconocidas como autores o colaboradores.

2. Titularidad de los derechos

Los autores conservan la titularidad de los derechos de autor y de propiedad intelectual sobre el contenido del resumen y sobre la investigación descrita en el mismo. La aceptación de esta declaración no implica transferencia de derechos patrimoniales al organizador del congreso ni al sello editorial responsable de la publicación.

3. Licencia de publicación

Los autores conceden al Sello Editorial de la Universidad Anáhuac Mayab, en su carácter de responsable de la edición de las memorias del evento, una licencia no exclusiva, gratuita y por tiempo indefinido para:

- Publicar el resumen como parte de las Memorias del III Encuentro de Investigadores de la RIU.

- Realizar las adaptaciones editoriales necesarias para su corrección de estilo, maquetación y edición dentro del volumen de memorias.

- Reproducir, distribuir y comunicar públicamente el contenido en formatos impresos y digitales.

- Difundir la obra a través de repositorios institucionales, bibliotecas digitales, plataformas académicas, bases de datos, sitios web institucionales y otros medios de difusión científica vinculados al congreso, a la Universidad Anáhuac Mayab o a la Red Internacional de Universidades Regnum Christi.

4. Alcance de la autorización

La presente autorización se limita exclusivamente a la publicación del resumen dentro de las memorias del congreso y no restringe el derecho de los autores a:

- Publicar versiones ampliadas del trabajo en revistas científicas, libros u otros medios académicos.

- Utilizar el contenido en tesis, proyectos de investigación, reportes técnicos u otras publicaciones académicas.

- Difundir su investigación en otros espacios científicos o de divulgación.

5. Responsabilidad del contenido

Los autores asumen plena responsabilidad por el contenido del resumen, incluyendo la veracidad de la información presentada, el cumplimiento de normas éticas de investigación y el respeto a derechos de terceros.

6. Aceptación de la declaración

El envío del resumen mediante el sistema o formato oficial del congreso constituye evidencia de que todos los autores conocen y aceptan los términos de la presente declaración y autorización de publicación.

( X ) Declaro que he leído y acepto los términos de esta declaración y autorización de publicación.

Autor responsable: Fabricio Santos Arias
Institución: Universidad Francisco de Vitoria
Título del trabajo con autores: Diseño y fabricación de encofrados reutilizables para hormigón mediante impresión 3D en termoplásticos con brazos robóticos. Fabricio Santos Arias, Carlos Pesqueira Calvo y Manuel de Lara Ruiz.