## Slide 1
Física e Instrumentação de Altas Energias com o LHC-CERN (20/04867-2) – Temático FAPESP
University of São Paulo
Authors:
Henrique Chaves GULINO1
Pedro Ian Soares de ALMEIDA1
Carlos Eduardo BRAVO1
Bruno SANCHES1
Luís da Silva ZAMBOM2
Ronaldo Domingues MANSANO3
1Escola Politécnica da Universidade de São Paulo - EPUSP
2Instituto de Física da Universidade de São Paulo - IFUSP
3Faculdade de Tecnologia de São Paulo - CEETEPS

## Slide 2
PIN Diodes: Fabrication, Integration and Applications
University of São Paulo

## Slide 3
University of São Paulo
ESTRUTURA DO DIODO PIN

## Slide 4
University of São Paulo
PROCESSOS DE MICROFABRICAÇÃO

## Slide 5
University of São Paulo
RESULTADO FINAL

## Slide 6
University of São Paulo
DIMENSÕES DOS DIODOS
2 x 2 mm
4 x 4 mm
8 x 8 mm
12 x 12 mm

## Slide 7
University of São Paulo
PUBLICAÇÕES
XXV International Symposium on Solid State Dosimetry
2025 SBFoton International Optics and Photonics Conference (SBFoton IOPC)
https://doi.org/10.1109/SBFotonIOPC66433.2025.11218323
https://inis.iaea.org/records/2peem-j2h07

## Slide 8
University of São Paulo
PUBLICAÇÕES EM ANDAMENTO
INAC 2026 – International Nuclear Atlantic Conference
Trabalho desenvolvido com o CETER-IPEN
XVII Meeting on Nuclear Applications (ENAN)
Development of Brazilian Low-Cost PIN Diodes for Radiodiagnosis: Linearity and SNR Analysis in Low-Energy X-Ray Beam

## Slide 9
Irradiação dos Diodos PIN, com altas doses >50 Grays – dias 26,27 e 28 de Maio
University of São Paulo
PUBLICAÇÕES EM ANDAMENTO
Trabalho desenvolvido com o CETER-IPEN

## Slide 10
University of São Paulo
Montagem para testes de irradiação no IPEN

## Slide 11
University of São Paulo
Montagem para testes de irradiação no IPEN
Novas versões...

## Slide 12
University of São Paulo
PUBLICAÇÕES EM ANDAMENTO
Experimental characterization of the 12x12 mm PIN diode: (a) Radiation dose as a function of exposure time showing linear response; (b) Dark current stability measured across different exposure intervals; (c) Photocurrent generated under X-ray irradiation (pumping current); and (d) Recovery dynamics showing the discharge time as a function of the applied dose.

## Slide 13
University of São Paulo
PUBLICAÇÕES EM ANDAMENTO
RADECS (RADiation and its Effects on Components and Systems Conference) 2026
Trabalho desenvolvido com o CTI-RA e FEI no âmbito do projeto CPSAE/CNPq #422360/2023-6
Design and Response Evaluation of a Brazilian Proton
Burst Detection System for Satellite Radiation Monitoring

## Slide 14
University of São Paulo
O layout físico do circuito foi elaborado com o auxílio de uma ferramenta open source, a fim de viabilizar sua submissão a um tapeout gratuito promovido por uma iniciativa de fomento ao uso de ferramentas de código aberto na microeletrônica. Por meio dessa parceria internacional, o projeto foi enviado à Alemanha, onde passou por análise técnica e já recebeu aprovação para fabricação. Os chips já estão no Brasil e foram utilizados nos testes de analises com prótons.

## Slide 15
University of São Paulo
No período recente, foi desenvolvido um amplificador de transimpedância (TIA) com base em um projeto de referência fornecido pelo professor Bruno Sanches. A concepção inicial do circuito foi realizada no ambiente profissional Cadence Virtuoso, conforme ilustrado abaixo:

## Slide 16
University of São Paulo
As principais características de desempenho do circuito projetado são:
Ganho transimpedância máximo: 78 dB
Frequência máxima de operação: 1,4 GHz
Compatibilidade com diferentes valores de impedância de entrada, conferindo versatilidade ao uso do circuito em diversas aplicações
DESEMPENHO

## Slide 17
University of São Paulo
SINAIS DE ENTRADA E SAÍDA

## Slide 18
University of São Paulo
PUBLICAÇÕES EM ANDAMENTO
4 x 4 mm
12 x 12 mm

## Slide 19
University of São Paulo
PUBLICAÇÕES EM ANDAMENTO
Irradiação com prótons
Paul Scherrer Institute (PSI), Suiça

## Slide 20
University of São Paulo
PUBLICAÇÕES EM ANDAMENTO

## Slide 21
University of São Paulo
PUBLICAÇÕES EM ANDAMENTO

## Slide 22
University of São Paulo
PUBLICAÇÕES EM ANDAMENTO

## Slide 23
University of São Paulo
INTEGRAÇÃO
Desenvolvimento de sistema de aquisição para multi-sensores 4x4 pixels

## Slide 24
University of São Paulo
INTEGRAÇÃO
PCI-MIO-16E-4 (PCI-6040E), sistema de aquisição de dados da
National Instruments

## Slide 25
University of São Paulo
INTEGRAÇÃO
Painel frontal do VI do LabView desenvolvido para o projeto

## Slide 26
University of São Paulo
INTEGRAÇÃO

## Slide 27
University of São Paulo
INTEGRAÇÃO

## Slide 28
University of São Paulo
RESUMO DAS APLICAÇÕES ATUAIS
Aplicações em Satélites
Aplicações Dosimétricas
Aplicações em Altas Energias e
altas doses

## Slide 29
University of São Paulo
ATIVIDADES FUTURAS
Novo conjunto de máscaras fotolitográficas;
Estudo de diferentes materiais;
Testes de dopagem para formação de junção rasa N-P na estruturas N-P, Intrinsico, P;
Projeto e Fabricação do LGAD;
Testes de funcionamento do LGAD;

## Slide 30
ESCOLA POLITÉCNICA
ACKNOWLEDGMENTS